# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

# (ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет горный

Кафедра обогащения полезных ископаемых и вторичного сырья

# УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

# для студентов заочной формы обучения

по дисциплине «Магнитные электрические и специальные методы обогащения»

# для специальности 21.05.04 Горное дело

# специализация «Обогащение полезных ископаемых»

Общая трудоемкость дисциплины  252 часа

| Виды занятий | Распределение по семестрам в часах | Всего часов |
| --- | --- | --- |
|  | 8 семестр | 9 семестр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общая трудоемкость | 2 | 250 | 252 |
| Аудиторные занятия, в т.ч.: | 2 | 18 | 20 |
| лекционные (ЛК) | 2 | 6 | 8 |
| практические (семинарские) (ПЗ, СЗ) | - | 6 | 6 |
| лабораторные (ЛР) | - | 6 | 6 |
| Самостоятельная работа студентов (СРС) | - | 196 контрольная работа | 196 |
| Форма промежуточного контроля в семестре* | - | экзамен | 36 |
| Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) | - | - | - |

Краткое содержание курса

Перечень изучаемых тем, разделов дисциплины.

| № п/п | Содержание |
| --- | --- |
| Тема 1. Введение. Краткая история развития теории и практики магнитного и электрического методов обогащения. Классификация и область применения магнитных и электрических методов обогащения |
| 1 | Введение. Краткая история развития теории и практики магнитного и электрического методов обогащения. |
| 2 | Классификация и область применения процессов, относящихся к данным методам. |
| Тема 2. Физические основы сепарации в магнитных и электрических полях |
| 3 | Разделяющие свойства магнитных и электрических полей сепараторов. Основы теории электромагнитного поля. Четыре уравнения Максвелла: вихри векторов напряженности магнитного и электрического поля и дивергенции. Поток, магнитодвижущая сила, напряженность магнитного поля, градиент напряженности поля, сила дальнего действия. Их аналогии в электрическом поле. Величина сил притяжения и отталкивания. |
| 4 | Магнитогидродинамическая (сила Лоренца) и электродинамическая сила. Зависимость сил от шага, формы и расстояния между полюсами. Магнитные, электрические, комбинированные поля. Поля рассеивания, высокоградиентные, изодинамические, пульсирующие, бегущие. |
| 5 | Влияние среды на картину поля. Поле в ферромагнитной среде, в жидких диэлектриках и проводниках. Сила взаимодействия поля и частиц. Зависимость скорости разделения и скорости транспортирования разделяемых частиц от величины силы поля, свойств частиц и размеров пространства сепараторов. |
| Тема 3. Устройство сепараторов и вспомогательных аппаратов при сухом и мокром магнитном и электрическом обогащении |
| 6 | Выбор и технологический расчет магнитных и электрических сепараторов. |
| 7 | Устройство и технические характеристики электрических сепараторов. Электростатические сепараторы. Трибоэлектрические сепараторы. |
| Тема 4. Практика работы фабрик и перспективы дальнейшего развития магнитного и электрического обогащения |
| 8 | Подготовка руды перед сухой магнитной, сухой электрической, мокрой магнитной сепарацией (сушка, обжиг, магнетизирующий, обжиг, дробление, измельчение, грохочение, классификация, обеспыливание, обесшламливание) |
| 9 | Практика обогащение сильномагнитных руд на горно-обогатительных комбинатах. Магнитное обогащение слабомагнитных руд: окисленных, карбонатных и других. Практика работы электрических сепараторов при обогащении руд и черновых концентратов. |
| Тема 5. Специальные и комбинированные методы обогащения. Их классификация |
| 10 | Предмет и содержание курса. Современное состояние и перспективы развития специальных и комбинированных методов переработки полезных ископаемых. Классификация специальных и комбинированных методов обогащения. |
| Тема 6. Рудосортировка |
| 11 | Рудосортировка, общие сведения. Классификация способов сортировки. Технология сортировки полезных ископаемых. Оценка эффективности процесса сортировки. Ручная сортировка. |
| 12 | Порционная и покусковая сортировка полезных ископаемых. Аппаратура для сортировки. Практика сортировки полезных ископаемых. Техника безопасности при работе с сортирующей аппаратурой. |
| Тема 7. Обогащение на основе селективно направленного изменения размеров кусков компонентов полезного ископаемого |
| 13 | Способы избирательного изменения размеров кусков компонентов. Критерии оценки избирательного изменения размеров компонентов. |
| 14 | Избирательное разрушения компонентов полезного ископаемого. Избирательное разрушения компонентов в процессах измельчения. |
| Тема 8. Обогащение с использованием эффектов взаимодействия кусков разделяемых компонентов с рабочей поверхностью сепаратора. |
| 15 | Обогащение по трению и форме |
| 16 | Термоадгезионный метод обогащения |
| Тема 9. Обогащение с использованием избирательного характера фазовых переходов компонентов полезного ископаемого. |
| 17 | Бактериальная интенсификация процессов перевода твердой фазы в раствор. Перевод ценного компонента в форму, удобную для дальнейшего использования. |
| 18 | Технология кучного выщелачивания. Технология чанового выщелачивания. Технология автоклавного выщелачивания. Геотехнологические методы добычи и переработки полезных ископаемых. Флотогравитация. |

| № п\п | Тема лабораторного занятия |
| --- | --- |
| 1 | Обогащение на однороликовом электромагнитном сепараторе 138Т-СЭМ |
| 2 | Определение содержания магнитной фракции в продуктах обогащения на электромагнитном анализаторе УЭМ-IТ |
| 3 | Обогащение на полиградиентном сепараторе |
| 4 | Мокрое обогащение на магнитном анализаторе |
| 5 | Определение электрических свойств минералов |
| 6 | Сепарация в поле коронного разряда |
| 7 | Обогащение полезных ископаемых по твердости |
| 8 | Обогащение полезных ископаемых по форме и различию трений |
| 9 | Обогащение с использованием явления декрипитации |

Форма текущего контроля

Контрольная работа №1

В ходе изучения курса студент выполняет контрольную работу в соответствии с заданием. Задачи к  контрольному заданию составлены в десяти вариантах. Задачи к контрольному заданию выполняются студентами в зависимости от последней цифры номера зачетной книжки.

Текст задач, их решение приводятся на отдельных страницах, имеющих поля для замечаний преподавателя. Все страницы, приведенные рисунки, таблицы нумеруются. Последовательность решения задач соответствует  заданию. В решении задач приводятся необходимые обоснования и  пояснения. Все использованные формулы расшифровываются  с указанием размерности в единицах СИ входящих величин и подтверждаются литературными источниками. В конце работы приводится список использованной литературы, ставится подпись студента и дата окончания работы.

Выполненную работу студент присылает на кафедру «Обогащения полезных ископаемых и вторичного сырья» для проверки. Если работа не зачтена, она возвращается студенту для устранения замечаний преподавателя, после чего он сдает ее на проверку повторно. Все исправления, выполненные студентом, прикладываются к работе.

Контрольная работа №1

Задание 1. Конструкция, принцип действия и область применения обогатительного оборудования.

1.Сепаратор ПБМ-ПП.

2. Электромагнитный роторный высокоградиентный сепаратор.

3. Сепаратор ЭРС.

4.Сепаратор 4ЭВС.

5. Сепаратор ЭДС.

6. Сепаратор трибоадгезионный ПБМ-ЦП.

7. Сепаратор для обогащения в поле коронного разряда валковый.

8. Сепаратор для обогащения в поле коронного разряда пластинчатый

9. Сепаратор трибоэлектрический.

0.Сепаратор электростатический

Задание 2

3адача 1. Определить объемную и удельную магнитную восприимчивость тала для зерна берилла сферической формы; его плотность 2,6 г/см3 ; объемная магнитная восприимчивость вещества 2-10-6.

3адача 2. Рассчитать объемную и удельную магнитную восприимчивость тела для зерна пирита сферической формы плотностью 5 г/см3; объемная магнитная восприимчивость вещества 5*10-6.

3адача 3. Вычислить объемную и удельную магнитную восприимчивость для зерна корунда сферической формы плотностью 4 г/см3; объёмная магнитная восприимчивость вещества 0,8*10-6.

3адача 4. Определить удельную м:агнитную восприимчивость вещества и тела для зерна пиролюзита с объемной магнитной восприимчивостью вещества 10-5 и плотностью 4,8 г/см8. Коэффициент размагничивания для данного зерна равен 2.

3адача 5. Рассчитать объемную и удельную магнитную восприимчивость тела для  зерна гранулированного ферросилиция сферической формы плотностью 6,8 г/см3 и с объемной магнитной восприимчивостью вещества 0,9.

3адача 6. Вычислить объемную и удельную магнитную восприимчивость тела для зерна пирротина плотностью 4,3 г/см3 с объемной магнитной восприимчивостью вещества 1,1; коэффициент размагничивания равен 2.

3адача 7. Определить удельную магнитную восприимчивость вещества и тела для зерна ильменита сферической формы плотность  4,5 г/см3 с объемной магнитной восприимчивостью вещества 5*10-3.

3адача 8. Рассчитать объемную и удельную магнитную восприимчивость, тела для зерна турмалина плотностью 3 г/см3, объемная магнитная восприимчивость вещества 36*10-6 ,коэффициент размагничивания 1,5.

3адача 9. Вычислить объемную и удельную магнитную восприимчивость тела для зерна доломита плотностью 2,9 г/см3; объемная магнитная восприимчивость вещества 8*10-5; коэффициент размагничивания принять равным 2.

3адача 0. Определить объемную и удельную магнитную восприимчивость тела для зерна полевого шпата сферической формы плотностью 2,5 г/см3 и с объемной магнитной восприимчивостью вещества 10-6.

Задание 3

3адача 1. Вычислить оптимальный полюсный шаг многополярной магнитной системы с концами полюсов, расположенных на плоскости, если она установлена в сепараторе, куда подается для обогащения руда слоем толщиной 10 мм, расстояние от слоя руды до концов полюсов составляет 0,7 см.

3адача 2. Найти допустимую скорость вращения валкового сепараторе с верхней подачей при обогащении слабомагнитного материала крупностью до 10 мм ; диаметр валке 300 мм, содержание магнитной фракции в исходной руде 30 %, угол удержания магнитных зерен на валке 180°, сепаратор работает в тихоходном режиме, необходимая удельная магнитная сила равна 25 Н/кг.

3адача 3. Определить удельную магнитную силу, действующую на тонное зерно сферической формы с удельной магнитной восприимчивостью вещества 0,24 см3/г и плотностью 5 г/см3,сила магнитного поля, в которое помещено зерно 1,9*1011 А2/м3

3адача 4. Рассчитать, какую величину на должна превышать скорость поступления материала в рабочую зону валкового сепаратора с нижней подачей ( при криволинейном движении и руды и магнитного продукта ). Удельная магнитная сила, действующая на извлекаемые магнитные зерна, составляет 13 Н/кг, длина зоны притяжения 0,5 м, длина пути смещения 10 мм.

3адача 5. Вычислить необходимую удельную магнитную силу для извлечения магнитных зерен из руды, свободно падающей через рабочую зону сепаратора длиной 0,75 м. Путь смещения извлекаемых зерен 25 мм.

3адача 6. Найти максимально допустимую скорость вращения валкового сепаратора с верхней подачей, работающего в быстроходном режиме и обеспечивающего извлечение мелких магнитных зерен, на которые действует удельная магнитная сила, равная 102 Н/кг, длина образующихся прядей 4 мм, угол, до которого должны удерживаться магнитные зерна, 180°.

3адача 7. Определить силу магнитного; поля для барабанного сепаратора с радиальной многополюсной магнитной системой радиусом З00 мм на расстояния 50 мм от концов полюсов. Напряженность поля на уровне конца полюсов составляет 104 ка/м, шаг полюсов 250 мм.

3адача 8. Рассчитать оптимальный полюсный шаг для обогащения слабомагнитного мелкого материала на дисковом сепараторе. Толщина слоя материала 5 мм, расстояние от материала до полюсов 4 мм.

3адача 9. Удельная магнитная сила, необходимая для извлечения тонких зерен магнитного минерале плотностью 7,5 г/см3 и с объемной магнитной восприимчивостью вещества 5*10-4, составляет 10 Н/кг. начислить силу магнитного поля в сепараторе. Зерна считать сферической формы.

3адача 0. Определить оптимальный полюсный шаг для радиальной магнитной системы барабанного сепаратора с верхней подачей. Радиус магнитной системы 300 мм, расстояние от полюсов до руды 8 мм; питание рудой крупностью до 25 мм однослойное.

Форма промежуточного контроля

Экзамен

Перечень примерных вопросов для подготовки к экзамену.

1. Краткая история развития теории и практики магнитных, электрических и специальных методов обогащения

2. Классификация и область применения процессов, относящихся к магнитным, электрическим и специальным методам

3. Разделяющие свойства магнитных и электрических полей сепараторов

4. Основы теории электромагнитного поля

5. Уравнения Максвелла: вихри векторов напряженности магнитного и электрического поля и дивергенции

6. Поток, магнитодвижущая сила, напряженность магнитного поля, градиент напряженности поля, сила дальнего действия. Их аналогии в электрическом поле

7. Величина сил притяжения и отталкивания

8. Магнитогидродинамическая (сила Лоренца) и электродинамическая сила

9. Зависимость сил от шага, формы и расстояния между полюсами

10. Магнитные, электрические, комбинированные поля

11. Поля рассеивания, высокоградиентные, изодинамические, пульсирующие, бегущие

12. Влияние среды на картину поля

13. Поле в ферромагнитной среде, в жидких диэлектриках и проводниках

14. Сила взаимодействия поля и частиц

15. Зависимость скорости разделения и скорости транспортирования разделяемых частиц от величины силы поля, свойств частиц и размеров пространства сепараторов

16. Магнитные и электрические свойства полезных ископаемых и продуктов обогащения

17. Строение минералов и контрастность их свойств

18. Объемная и удельная магнитные восприимчивости вещества и тела. Магнитная и диэлектрическая проницаемости

19. Влияние температуры т. Кюри и т. Нееля на магнитные свойства минералов

20. Сепараторы с постоянными магнитами, с электромагнитными системами, высокоградиентные сепараторы. МГД- МГС- сепараторы

21. Железоотделители

22. Магнитные анализаторы

23. Намагничивающие и размагничивающие аппараты

24. Магнитные конусы

25. Магнитные гидроциклы

26. Гидросепараторы, фильтры, дешламаторы

27. Особенности режима работы сепаратора в зависимости от свойств исходного материала и условий эксплуатации

28. Новых конструктивные разработки сепараторов

29. Выбор и технологический расчет магнитных и электрических сепараторов

30. Устройство и технические характеристики электрических сепараторов

31. Электростатические сепараторы

32. Трибоэлектрические сепараторы

33. Подготовка руды перед сухой магнитной, сухой электрической, мокрой магнитной сепарацией (сушка, обжиг, магнетизирующий, обжиг, дробление, измельчение, грохочение, классификация, обеспыливание, обесшламливание)

34. Практика обогащение сильномагнитных руд на горно-обогатительных комбинатах

35. Магнитное обогащение слабомагнитных руд: окисленных, карбонатных и других

36. Практика работы электрических сепараторов при обогащении руд и черновых концентратов

37. Современное состояние и перспективы развития специальных и комбинированных методов переработки полезных ископаемых

38.  Классификация специальных и комбинированных методов обогащения

39. Рудосортировка

40. Классификация способов сортировки

41. Технология сортировки полезных ископаемых

42. Оценка эффективности процесса сортировки

43. Ручная сортировка

44. Порционная и покусковая сортировка полезных ископаемых

45. Аппаратура для сортировки

46. Практика сортировки полезных ископаемых

47. Техника безопасности при работе с сортирующей аппаратурой

48. Способы избирательного изменения размеров кусков компонентов

49. Критерии оценки избирательного изменения размеров компонентов

50. Избирательное разрушения компонентов полезного ископаемого

51. Избирательное разрушения компонентов в процессах измельчения

52. Промывка полезных ископаемых

53. Оттирка полезных ископаемых

54. Декрипитационное разрушение

55. Термическое разрушение

56. Разрушение сжатой средой

57. Разрушение с помощью электрогидравлического эффекта

58. Изменение размеров частиц с помощью термообработки

59. Изменение формы частиц различной пластичности при дроблении и измельчении

60. Обогащение по трению и форме

61. Обогащение по упругости

62. Термоадгезионный метод обогащения

63. Теоретические основы фазовых переходов полезного ископаемого и его компонентов

64. Бактериальная интенсификация процессов перевода твердой фазы в раствор.

65. Перевод ценного компонента в форму, удобную для дальнейшего использования.

66. Технология кучного выщелачивания

67. Технология чанового выщелачивания

68. Технология автоклавного выщелачивания

69. Геотехнологические методы добычи и переработки полезных ископаемых

70. Флотогравитация

Оформление письменной работы согласно МИ 01-02-2018 Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

## Основная литература

- Кармазин В. В. Магнитные, электрические и специальные методы обогащения полезных ископаемых./ В. В. Кармазин,  В. И. Кармазин.- М.: МГГУ, 2005

- Размахнин К.К. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Магнитные, электрические и специальные методы обогащения»  для студентов специальности 130400 – Горное дело (специализация – Обогащение полезных ископаемых)./ К.К. Размахнин.- Чита: ЗабГУ, 2011

3. Размахнин К.К. Методические указания к выполнению контрольных работ для студентов специальности «Обогащение полезных ископаемых» заочной формы обучения. Чита: ЧитГУ,  2007

4. Авдохин В.М. Основы обогащения полезных ископаемых, Т.1, Т.2./ В.М. Авдохин.- М.: МГГУ, 2006

5. Абрамов А.А. Переработка, обогащение и комплексное использование твердых полезных ископаемых, Т.1, Т.2./ А.А. Абрамов.- М.: МГГУ, 2004

## Дополнительная литература

1. Кравец Б.Н. Специальные и комбинированные методы обогащения./ Б.Н. Кравец.- М.: Недра, 1986.-303 с.

2. Полькин С.И. Технология бактериального выщелачивания цветных металлов./ С.И. Полькин, Э.В. Адамов, В.В. Панин - М.: Недра, 1983.-228 с.

3. Справочник по обогащению руд. Специальные и вспомогательные процессы. - М.: Недра, 1983. – 383 с.

4. Размахнин К.К., Нескоромных А.В. Практикум по магнитным, электрическим и специальным методам обогащения. Контроль технологических процессов.

## Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы*

*Указываются базы данных,  информационно-справочные и поисковые системы необходимые для проведения конкретных видов занятий по дисциплине.

Ведущий преподаватель                                                    Сапожников С.Ю.

Заведующий кафедрой                                                        Петухова И.И.